半导体器件原理简明教程习题答案

傅兴华

1.1 简述单晶、多晶、非晶体材料结构的基本特点.

解 整块固体材料中原子或分子的排列呈现严格一致周期性的称为单晶材料;

原子或分子的排列只在小范围呈现周期性而在大范围不具备周期性的是多晶材料;

原子或分子没有任何周期性的是非晶体材料.

1.6 什么是有效质量，根据E(k)平面上的的能带图定性判断硅鍺和砷化镓导带电子的迁移率的相对大小.

解 有效质量指的是对加速度的阻力.1m∗=1h∂2Ek∂k2

由能带图可知,Ge与Si为间接带隙半导体,Si的Eg比Ge的Rg大，所以μGe>μSi.GaAs为直接带隙半导体,它的跃迁不与晶格交换能量,所以相对来说μGaAs>μGe>μSi.

1.10 假定两种半导体除禁带宽度以外的其他性质相同,材料1的禁带宽度为1.1eV,材料2的禁带宽度为3.0eV,计算两种半导体材料的本征载流子浓度比值,哪一种半导体材料更适合制作高温环境下工作的器件?

解 本征载流子浓度:ni=4.82×1015(mdnmdpm02)exp(EgkT)

两种半导体除禁带以外的其他性质相同

n1n2=exp(−1.1kT)exp(−3.0kT)=exp(1.9kT) ∵1.9kT>0 ∴n1>n2 ∴在高温环境下n2更合适

1.11 在300K下硅中电子浓度n0=2×103cm−3,计算硅中空穴浓度p0,画出半导体能带图,判断该半导体是n型还是p型半导体.

解 n0p0=ni2→p0=ni2n0=(1.5×1010)22×103=1.125×1017cm−3∵p0>n0∴是p型半导体

1.16 硅中受主杂质浓度为1017cm−3,计算在300K下的载流子浓度n0和p0,计算费米能级相对于本征费米能级的位置,画出能带图.

解 p0=NA=1017cm−3 n0p0=ni2 T=300K→ni=1.5×1010cm−3

∴n0=ni2p0=2.25×103cm−3 ∵p0>n0 ∴该半导体是p型半导体

Ei−EFP=KTln(p0ni)=0.0259×ln(10171.5×1010)

1.27 砷化镓中施主杂质浓度为1016cm−3，分别计算T=300K、400K的电阻率和电导率。

解 n0=ND=1016cm−3 T=300K⇒ni=2×106cm−3T=400K⇒ni= nopo=ni2⇒p0=nin0

电导率σ=qn0μn+qp0μp，电阻率ρ=1σ

1.40 半导体中载流子浓度n0=1014cm−3,本征载流子浓度ni=1010cm−3,

非平衡空穴浓度δp=1013cm−3,非平衡空穴的寿命τn0=10−6s,计算电子-空穴的复合率,计算载流子的费米能级和准费米能级.

解 因为是n型半导体

τn0=1CpNt R=CoNtδp=δpτn0=1019cm

EFn−Ei=kTln(n0+δpni) Ei−EFp=kTln(po+δpni)

2.2 有两个pn结,其中一个结的杂质浓度ND=5×1015cm−3,NA=5×1017cm−3,另一个结的杂质浓度ND=5×1017cm−3,NA=5×1019cm−3,在室温全电离近似下分别求它们的接触电势差,并解释为什么杂质浓度不同接触电势差的大小也不同.

解 接触电势差VD=kTqln(NANDni2) 可知VD与NA和ND有关,所以杂质浓度不同接触电势差也不同.

2.5 硅pn结ND=5×1016cm−3,NA=1017cm−3,分别画出正偏0.5V、反偏1V时的能带图.

解 T=300K⇒ni=1.5×1010cm−3

VD=kTqln(NANDni2)=1.38×10−23×3001.6×10−19ln5×1016×10−6×1017×10−6(1.5×1010)2=8.02×10−2V

正偏:q(VD−V)=0.37×10−19qV=0.8×10−19

反偏:q(VD+VR)=1.728×10−19qVR=1.6×10−19

2.12 硅pn结的杂质浓度分别为ND=3×1017cm−3,NA=1×1015cm−3,n区和p区的宽度大于少数载流子扩散长度,τn=τp=1μs,结面积=1600μm2,取Dn=25cm2s,Dp=13cm2s,计算

(1)在T=300K下,正向电流等于1mA时的外加电压；

(2)要使电流从1mA增大到3mA,外加电压应增大多少?

(3)维持(1)的电压不变,当温度 T由300K上升到400K时,电流上升到多少?

解 (1)T=300K⇒ni=1.5×1010cm−3

τn=τp=1μs=10−6s As=1600μm2=1.6×10−5cm2 Jd=IdAs

Jd=J0exp(qVkT) J0=qDppn0Lp+qDnnp0Ln Lp=Dpτp Ln=Dnτn

∴V=kTqlnJdJ0

- ΔV=kTqln3JdJ0−kTqlnJdJ0=kTqln3

- T=400K⇒ni=1013cm−3... ...

2.14 根据理想的pn结电流电压方程，计算反向电流等于反向饱和电流的70%时的反偏电压值。

解 J=Jo[exp(qVkT)−1],JJo=0.7

2.22 硅pn结的杂质浓度,计算pn结的反向击穿电压,如果要使其反向电压提高到300V,n侧的电阻率应为多少?

解 (1)反向击穿电压VB=6×1013ND−34=60V

- ∵VB=6×1013ND−34=300V,∴ND=2×10523cm−2

由ρ=1σ=1qnμn得μn=1350cm2(ν·s)

2.24 硅突变pn结NA=5×1018cm−3,ND=1.5×1016cm−3,设pn结击穿时的最大电场为Ec=5×105Vcm,计算pn结的击穿电压.

解 突变结反向击穿电压VB=12εrε0qNE02,N=NANDNA+ND

2.25 在杂质浓度ND=2×1015cm−3的硅衬底上扩散硼形成pn结,硼扩散的便面浓度为NA=1018cm−3,结深5μm,求此pn结5V反向电压下的势垒电容.

解 CT=A[qa(εεo)212(VD−V)]13

2.26 已知硅p+n结n区电阻率为1Ω·cm,求pn结的雪崩击穿电压,击穿时的耗尽区宽度和最大电场强度.（硅pn结Ci=8.45×10−36cm−1，锗pn结Ci=6.25×10−34cm−1）

解 ρ=1σ=1qnμn⇒n=ρqμn VB=6×1013ND−34,ND=n Ec=(8qNDCiεε0)18

VB=12EcW⇒W=2VBEc

3.5 以npn硅平面晶体管为例,在放大偏压条件下从发射极欧姆接触处进入的电子流,在晶体管的发射区、发射结空间电荷区、基区、集电极势垒区和集电区的传输过程中,以什么运动形式（扩散或漂移）为主?

解 发射区-扩散 发射结空间电荷区-漂移 基区-扩散 集电极势垒区-漂移 集电区-扩散

3.6 三个npn晶体管的基区杂质浓度和基区宽度如表所示，其余材料参数和结构参数想同，就下列特性参数判断哪一个晶体管具有最大值并简述理由。

- 发射结注入效率。(2)基区输运系数。(3)穿通电压。(4)相同BC结反向偏压下的BC结耗尽层电容。(5)共发射极电流增益。

| 器件 | 基区杂质浓度 | 基区宽度 |
| --- | --- | --- |
| A |  |  |
| B |  |  |
| C |  |  |

解 (1)γ=1−NBDPEWBNEDNBWE,WB=xB∴γA>γB=γC

(2)αT=1−12(WBLNB)2=1−WB22DnBτnB,τnB=1αrρ0⇒αT=1−WB2αrρ02DnB⇒αTA=αTB>αTC

(3)Vpt=xB22εε0NB(NC+NB)NC⇒VptA=VptB<VptC

(4)CT=A[qεε02(VD−V)·NDNAND+NA]12·NBND+NB⇒CTA=CTCCTB

(5)

3.9 硅npn晶体管的材料参数和结构如下：

| 发射区 | 基区 | 集电区 |
| --- | --- | --- |
| NE，τp，μp，WE | NB,τn,μn,WB | NC,τp,μp |

计算晶体管的发射结注入效率γ，基区输运系数αT,VBE=0.55V，计算复合系数δ，并由此计算晶体管的共发射极电流放大系数β。

解

α=αTγδ,β=α1−αγ=1−NBDpEWBNEDnBWE,αT=1−WB22DnBτnB,δ=11+Jr0Js0exp(−qVBE2kT)其中Jr0=qniW2τ,Js0=qDBnb0WB

3.13 已知npn非均匀基区晶体管的有关参数为xjc=5μm,xje=3μm,电子扩散系数Dn=8cm2s,τn=1μs,本征基区方块电阻RsB=2500Ω,RsE=5Ω,计算其电流放大系数α、β.

解 基区输运系数αT=1−WB2ηLnB2（基区宽度WB=xjc−xje，基区少子扩散长度LnB=Dn·τn）,发射结注入效率γ=1−RsERsB(RsE&RsB发射区和基区的方块电阻)

发射结复合系数δ=1

共基极直流电流放大系数α=γαTδ=0.9971

共发射极直流电流放大系数β=α1−α=352.1489

3.34 硅晶体管的标称耗散功率为20W,总热阻为5°CW,满负荷条件下允许的最高环境温度是多少?（硅Tjm=200°C，锗Tjm=100°C）

解 最大耗散功率PCM=Tjm−TaRT⇒Ta=Tjm−RTP 满负荷条件下有

Ta≤Tjm−RTPCM，其中Tjm=200°C,RT=5°CW

3.39 晶体管穿通后的特性如何变化?某晶体管的基区杂质浓度NB=1019cm−3,集电区的杂质浓度NC=5×1015cm−3,基区的宽度WB=0.3μm,集电区宽度WC=10μm,求晶体管的击穿电压.

解 集电极电流不再受基极电流的控制，集电极电流的大小只受发射区和集电区体电阻的限制，外电路将出现很大的电流。

穿通电压Vpt=xB22εε0NB(NC+NB)NC，冶金基区的扩展xB=WC−WB

4.1 简要说明JFET的工作原理

解 N沟道和P沟道结型场效应管的工作原理完全相同，现以N沟道结型场效应管为例，分析其工作原理。N沟道结型场效应管工作时也需要外加偏置电压，即在栅-源极间加一负电压(VGS<0)，使栅-源极间的p+n结反偏，栅极电流iG≈0，场效应管呈现很高的输入电阻(高达108Ω左右)。在漏-源极间加一正电压(VDS>0)，使N沟道中的多数载流子电子在电场作用下由源极向漏极作漂移运动，形成漏极电流iD。iD的大小主要受栅-源电压VGS控制，同时也受漏-源电压VDS的影响。因此，讨论场效应管的工作原理就是讨论栅-源电压vGS对漏极电流iD（或沟道电阻）的控制作用，以及漏-源电压VDS对漏极电流iD的影响。

4.3 n沟道JFET有关材料参数和结构是：NA=1018cm−3,ND=1015cm−3，沟道宽度是Z=0.1mm，沟道长度L=20μm，沟道厚度是2a=4μm，计算(1)栅p+n结的接触电势差；(2)夹断电压；(3)冶金沟道电导；(4)VGS=0和VDS=0时的沟道电导(考虑空间电荷区使沟道变窄后的电导)。

解 (1)VD=kTqlnNANDni2(2)Vp0=qND2εε0a2(3)G0≈2qμNDZaL

(4)若为突变p+n结，W=sn≈[2εε0(VD−V)qND]12(n+p结NA，p+n结ND)

4.7 绘出n型衬底MOS二极管的能带图，讨论其表面积累、耗尽、弱反型和强反型状态。

解 见旁边图！

4.12 简述p沟道MOSFET的工作原理。

解 截止：漏源极间加正电源，栅源极间电压为零。p基区与n漂移区之间形成的pn结J1反偏，漏源极之间无电流流过。

导电：在栅源极间加正电压VGS，栅极是绝缘的，所以不会有栅极电流流过。但栅极的正电压会将其下面p区中的空穴推开，而将p区中的少子-电子吸引到栅极下面的p区表面，当VGS大于VT（开启电压或阈值电压）时，栅极下p区表面的电子浓度将超过空穴浓度，使p型半导体反型成n型而成为反型层，该反型层形成n沟道而使pn结J1消失，漏极和源极导电。

4.15 已知n沟道MOSFET的沟道长度L=10μm，沟道宽度W=400μm，栅氧化层厚度tax=150nm，阈值电压VT=3V，衬底杂质浓度NA=9×1014cm−3，求栅极电压等于7V时的漏源饱和电流。在此条件下，VDS等于几伏时漏端沟道开始夹断？计算中取μn=600cm2(V·s)。

解 饱和漏源电流IDsat=WμnCax2L(VGS−VT)2，Cax=εaxtax,εax=εrε0，VGS=7V

VDS=Vas−VT

4.16 在NA=1015cm−3的p型硅<111>衬底上，氧化层厚度为70nm，SiO2层等效电荷面密度为3×1011cm−2，计算MOSFET的阈值电压。

解 阈值电压VT=2kTqln(NAni)+qNAxdmaxCax

φfp=kTqln(NAni)，φfn=−kTqln(NDni)，耗尽区宽度最大值xdmax=(4εε0φfpqNA)

单位面积氧化层电容Cax=εaxtax=εε0tax

4.19 用WL=8,tax=80nm,μn=600cm2(V·s)的n沟道MOSFET作为可变电阻，要获得2.5kΩ的电阻，沟道电子浓度应为多少 ？VGS−VT应为多少？对VGS有什么要求？

解  跨导

gm=β(VGS−VT),其中β=WμnCaxL,Cax=εaxtax=εrε0tax,εr=11.7,ε0=8.85×10−4Fcm

5.2  T=300K，n型硅衬底杂质浓度为ND=1016cm−3，绘出平衡态金-硅接触能带图，计算肖特基势垒高度φB0、半导体侧的接触电势差Vbi、空间电荷区厚度W。

解 (1)φB0=φm−x(2)Vbi=φm−φs(3)W=xn=(2εε0VbiqND)12

5.4 分别绘出钛Ti与n型硅和p型硅理想接触的能带图。如果是整流接触，设硅衬底，分别计算肖特基势垒高度φB0、半导体侧的接触电势差Vbi。

解 φB0=φm−x Vbi=φm−φs

5.10 T=300K，n型硅衬底杂质浓度为ND=5×1015cm−3，计算金属铝-硅肖特基接触平衡态的反向电流JsT、正偏电压为5V时的电流。计算中取理查森常数A=264A·cm−2·K−2。

解 JsT=AT2exp(−qφBkT)≈AT2exp(−qφB0kT),φB=φB0−Δφ,φB0=φm−x

J=JsT[exp(qVkT)−1]

5.13 分别绘出GaAlAs-GsAs半导体Pn结和Np结的平衡能带图。

解 见旁边图！

6.3 假定GaAs导带电子分布在导带底之上0~3/2 kT范围内，价带空穴分布在价带顶之上0~3/2 kT范围内，计算辐射光子的波长范围和频带宽度。

解 λmax=hcE=1.24eVEg+3kT,Eg=1.42eV λmin=−1.24eVEg ΔV=V1−V2=cλ−cλ

6.6 T=300K，考虑一个硅pn结光电二极管，外加反向偏压6V，稳态光产生率为GL=10211cm−3·s−1，pn结参数为：

ND=NA=8×1015cm−3,Dn=25cm2s,Dp=10cm2s,τn0=5×10−7s,τp0=10−7s。计算其光电流密度，比较空间电荷区和扩散区对光电流密度的贡献。

解 Ln=Dnτn0,Lp=Dpτp0,Vbi=kTqlnNDNAni2,W=2ε(G反向+Vbi)qN

稳态光电流密度IL=qGL(W+Ln+Lp)

ε=11.7,q=1.6×10−19,N=NA2,kTq=0.0259

6.8 利用带隙工程，镓-铝-砷(Ga1−xAlxAs)和镓-砷-磷(GaAs1−xPx)可获得的最大辐射光波长的值是多少？

解 Eg=1.424+1.247x(eV),x=1→λ=hcEg=1.24Eg

6.9 分别计算镓-铝-砷(Ga1−xAlxAs)和镓-砷-磷(GaAs1−xPx)当x=0.3时辐射光的波长。

解 同6.8，x=0.3！

- 能带：由原子轨道所构成的分子轨道的数量非常大，以至于可以将所形成的分子轨道的能级看成是准连续的，即形成能带。(2)半导体能带特点：有带隙，电绝缘小，导带全空，价带全满。(3)本征半导体：纯净的无缺陷半导体。(4)本征 空穴：在纯硅中由于+3价的铟或铝的原子周围有3个价电子，与同价硅原子组成共价结会少一个电子，形成空穴。(5)本征 电子：在纯硅中掺入V族元素，使之取代晶格中硅原子的位置。(6)同质pn结：由导电类型相反的同一种半导体单晶材料组成的pn结。(7)异质pn结：由两种不同的半导体单晶材料组成。(8)LED发光原理：当两端加上正向电压，半导体中的自由电子和空穴发生复合，放出过多能量而引发光子发射；优点：工作寿命长、耗电低、反应时间快、体积小重量轻高抗击、易调光、换颜色可控性大。(9)pn结I-V特性：Jd=J0exp(qVkT)

| 半导体 | 禁带宽度Eg/eV |  | 迁移率/[300K,cm2(V·s)] |  | 相对介电常数εr | 电子亲和势x/eV | 本征载流子浓度ni/cm−3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300K | 0K | 电子 | 空穴 |  |  |  |
| Ge | 0.66 | 0.7437 | 3900 | 1900 | 16.0 | 4.0 | 2.5×1013 |
| Si | 1.12 | 1.170 | 1350 | 500 | 11.6 | 4.05 | 1.5×1010 |
| GaAs | 1.42 | 1.519 | 8500 | 400 | 13.1 | 4.07 | 2×106 |

功函数：Ag4.26，Au5.1，Al4.28，Ga4.2，As3.75，Ti4.33，Si4.85

电子电荷q=1.6×10−19，kTq=0.0259，普朗克常数h=6.626×10−34J·s